В отчетный доклад Президиума РАН «Основные достижения РАН в 2011 году»  вошли следующие достижения ДВГИ ДВО РАН:

Разработаны предложения по эффективной реализации государственной  стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2020 года. Научно обосновано выделение новых горно-рудных районов как Центров экономического роста (ЦЭР) и показаны потенциальные ресурсы основных ЦЭР, установленных Федеральным агентством по недропользованию РФ. Оценены общие прогнозные ресурсы алмазов на Сибирской платформе в 155,3 млн. карат, выделены конкретные районы, заслуживающие первоочередных поисково- оценочных работ. Обоснована перспективность освоения новых видов рудного сырья на уран, благородные, цветные и редкие металлы южного обрамления Сибирской платформы и Алданского щита. (ИГЕМ РАН, ИГМ СО РАН, ИГХ СО РАН, ДВГИ, ИТиГ ДВНЦ РАН, ГГМ РАН)

Впервые осуществлен синтез нанокристаллической платины из водно-хлоридных растворов в присутствии ассоциации MnO-Mn3O4 при 200 и 300 0С и давлении 1 кбар. Установлено, что металлическая платина кристаллизуется в виде субнанокристаллов (60–500 нм) изометричной формы на гранях кристаллов гаусманита вследствие синергетического кооперативного эффекта, который реализуется в результате окисления метастабильного Mn2 до Mn3 при низких температурах. В неравновесных окислительно-восстановительных условиях происходит спонтанная кристаллизация промежуточных гидрооксидов Mn, что сопровождается резким возрастанием растворимости металлической платины и обильным выпадением из растворов зародышей нанокристаллов Pt.

Установлено что формирование высокопродуктивных вольфрамоносных рудно-магматических систем Сихотэ-Алиня происходит в узком временном интервале (103–105 млн. лет) и принадлежит рудогенерирующим магматическим комплексам, размещение которых контролируется Сихотэ-Алинской сдвиговой системой. Рудно-магматические системы формируются в пределах зон присдвиговых растяжений – «окон», уходящих своими корнями в мантию, что создает условия для участия глубинных флюидов в генерации расплавов на уровне корово-мантийного взаимодействия.

Предложена оригинальная методика определения низких содержаний металлов платиновой группы (МПГ) в углеродистых сульфидсодержащих образованиях, основанная на пробирном концентрировании благородных металлов, гравитационном обогащении с доводкой на феррогидростатическом сепараторе. Методика позволяет: выделять МПГ, получать достоверную информацию о комплексности руд, осуществлять оценку ресурсов попутных МПГ в разведанных золоторудных месторождениях (Наталкинское, Дегдеканское и др.), ранее недооцененных из-за отсутствия адекватной пробоподготовки, и получать эффект в объеме 1-10 % платиноидов от запасов Au.

ДВГИ ДВО РАН

Разработан метод «сухого» вскрытия графитоносной золотосодержащей руды гидрофторидом аммония, что повышает концентрацию извлекаемого золота в два раза по сравнению с классическими методами. Предложено увеличить выход извлекаемого золота комбинацией сухого вскрытия и гидрометаллургической переработки продукта. При этом могут быть извлечены сопутствующие редкоземельные компоненты, что открывает новые пути создания ресурсосберегающей технологической схемы утилизации высокоуглеродистых пород.

ДВГИ ДВО РАН

Выявлен новый генетический тип месторождений галлия – гидротермально-осадочный задуговых бассейнов Японского моря. Галлий относится к дорогостоящим металлам, и его потребление постоянно растет.

ДВГИ ДВО РАН

Установлено, что концентрации редкоземельных элементов (РЗЭ) в поверхностных водах Дальнего Востока с различной природной и антропогенной нагрузкой определяются составом дренируемых пород, скоростью водообмена и наличием источников. Основной формой миграции РЗЭ является взвешенная форма (80 %). Выявлены принципиальные различия в накоплении РЗЭ в водах Курильских островов и в континентальных условиях Дальнего Востока.

Проанализированы типы вод, формирующихся в выработанных угольных шахтах. Все изливы шахтных вод на земную поверхность сопровождаются образованием значительного количества осадков, представляющих собой природно-техногенные гидрогенные минеральные новообразования. Определена их морфология и оценена степень негативного влияния на рыбохозяйственные водотоки и источники нецентрализованного водоснабжения.

ДВГИ ДВО РАН

Информация сервера РАН:

http://www.ras.ru/scientificactivity/scienceresults/annualreport.aspx